| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| Fe железо | 0.407 /0.037 |
| Ni никель | 0.686 /0.049 |
| Cu медь | 60.288 /0.566 |
| Zn цинк | 34.086 /0.429 |
| Sn олово | 2.182 /0.254 |
| Pb свинец | 2.350 /0.156 |