| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| Mn марганец | 0.166 /0.026 |
| Fe железо | 0.443 /0.039 |
| Cu медь | 60.362 /0.572 |
| Zn цинк | 34.023 /0.431 |
| Sn олово | 1.783 /0.233 |
| Pb свинец | 3.223 /0.185 |