| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| Fe железо | 0.281 /0.030 |
| Cu медь | 57.984 /0.558 |
| Zn цинк | 40.330 /0.470 |
| Pb свинец | 1.406 /0.124 |